|  | Gorzów Wlkp. 18.01.2019 Seite / Seiten: 1/1 |
| --- | --- |

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG DES BODENKORNES NR. 27/L/2019

Prüfung: Eignung des Zuschlagstoffes für Erd- und Straßenaufbauschichten.

Ort der Entnahme: Eine Probe des Zuschlagstoffes wurde vom Auftraggeber der Prüfung zur Prüfung entnommen und geliefert.

Auftraggeber: LHL KLINKIER Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 68-130 Gozdnica.

Bezeichnung der Probe: Probe „Bezeichnung Nr. 2 – unter 8 mm".

| Makroskopische Prüfung | Ergebnisse der Laborprüfungen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name des Grundes: Kiessand mit etwas Ton und verstaubt Zusätze: ‘- CaC03: - Farbe des Grundes: braun Anzahl der Rollen: - Zustand des Bodens: - | Name des Grundes: Po + G + II |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zusammensetzung des Kornes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø der Körner | >2mm |  | 2-0,063 mm |  | 0,063-0,002 mm |  | <0,002 mm |
|  | Gehalt in % | 19,3 |  | 73,2 |  | 7,5 |  |  |
| Ungleichförmigkeitszahl U=d60/d10=1,4/0,25 = 5,6 Filtrationsfaktor (nach der amerik. Formel): 63,2 m/Tag Sandfaktor : WP = nb Gehalt an organischen Bestandteilen: lom < 2% Farbe Gehalt an Fremdschadstoffen : keine Muster Bewertung der Eignung: Der geprüfte Zuschlagstoff ist ein natürlicher, mit etwas Ton und verstaubter Kiessand, der die Anforderungen der Norm PN-EN 13242 als ein Zuschlagstoff erfüllt, der für den Bau von ungebundenen und hydraulisch gebundenen Materialien geeignet ist, die in Baukonstruktionen und im Straßenbau verwendet werden", entsprechend den folgenden Kategorien: Zuschlagstoff mit kontinuierlicher Korngrößenfraktion 0/8, Kornklasse GA85, Staubgehalt f5, Gehalt an organischen Verunreinigungen < 2%, ohne Fremdverunreinigungen. Die anderen Parameter der Technologie des getesteten Zuschlagstoffes: Ungleichförmigkeitszahl U = 5,6, Filtrationsfaktor K = 163,2 m/Tag. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse, die bei der Auswertung nach PN-S 02205 "Autostraßen. Erdarbeiten. Anforderungen und Prüfungen" erzielt wurden, wird die Eignung des geprüften Zuschlagstoffes für die Herstellung von unteren und oberen Böschungsschichten vorbehaltlos und bedenklos festgestellt. | Gehalt des Kornes mit Ø<2mm in % |  |  |  | 80,7 % |  |  |  |
|  | Dichte Ps= …………. g/cm3 |  | Feuchtigkeit wn=3,5 % |  |  |  | Massenverluste ……………………. % |  |
|  | Prüfung ausgeführt von: T. Zastróżny |  |  |  | am: 14-16.01.19 |  |  |  |
|  | Prüfung kontrolliert von: J. Nowicka |  |  |  | am: 16.01.19 |  |  |  |
|  | Siebanalyse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maß der Ösen von Sieb | Gewicht der Überreste auf dem Sieb (g) |  | Gehalt % |  | Summe von Gehalten % |  | Geht durch das Sieb durch % |
|  | 63 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |
|  | 32 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |
|  | 16 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |
|  | 8 | 1,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 99,9 |
|  | 4 | 51,4 |  | 3,3 |  | 3,4 |  | 96,6 |
|  | 2 | 247,2 |  | 15,9 |  | 19,3 |  | 80,7 |
|  | 1 | 468,0 |  | 30,1 |  | 49,4 |  | 50,6 |
|  | 0,5 | 383,4 |  | 24,7 |  | 74,0 |  | 26,0 |
|  | 0,25 | 147,3 |  | 9,5 |  | 83,5 |  | 16,5 |
|  | 0,125 | 100,0 |  | 6,4 |  | 89,9 |  | 10,1 |
|  | 0,063 | 40,1 |  | 2,6 |  | 92,5 |  | 7,5 |
|  | 0,00 | 116,2 |  | 7,5 |  | 100,0 |  | 0,0 |
|  | Summe | 1554,7 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |

DIAGRAMM DES KORNES

Die Ausführung der Prüfungen überwacht von   /   Bericht erstellt von: